УДК 691.327.333

студенты А. С. Богданова, А. И. Марченко (СПбГАСУ)

аспирант И. О. Суворов (СПбГАСУ)

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИАРМИРОВАННЫХ ФИБРОПЕНОБЕТОНОВ НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

В статье приводятся результаты исследований свойств полиармированных фибропенобетонов неавтоклавного твердения. Пенобетон имеет много достоинств, но есть и ряд недостатков многие из которых не устранены полностью в неавтоклавной технологии производства. В качестве основного недостатка необходимо отметить высокие усадочные деформации. В ходе работы были произведены экспериментальные исследования. Указывается, что армирование ячеистого бетона комбинацией волокон приводит к снижению усадочных деформаций, обеспечивает улучшение прочностных свойств материала.

Ключевые слова: неавтоклавный пенобетон, фибропенобетон, пенообразователь, усадочные деформации, фибра.

Results of researches are properties of non-autoclave fiber foam concrete. Foam concrete has many advantages, but there are some shortcomings, many of which have not completely removed in non-autoclaved production technology. The main problem is high shrinkage deformations. During the work were carried out experimental research. Indicates that combination of fibers reduces shrinkage deformation and improves strength properties of the material.

Keywords: non-autoclaved foam concrete, fiber foam concrete, foaming agent, shrinkage deformation, fiber.

Усадка цементного камня при твердении составляет 1 … 2 мм/м. Из-за неравномерности усадочных деформаций возникают внутренние напряжения и микротрещины [1]. Пенобетон неавтоклавного твердения особенно сильно подвержен усадкам по следующим причинам: его пористость способствует быстрому прониканию воздуха, а вместе с ним и влаги внутрь материала, а поэтому он увлажняется или высыхает много быстрее, чем обыкновенный бетон на гравии или щебне [2].

Таблица 1

Сырьевые составы и результаты испытаний полиармированных образцов

График изменения усадочных деформаций образцов во времени представлен на рис. 1.

Рис. 1. График изменения усадочных деформаций образцов во времени

Литература

- Баженов Ю. М. Технология бетона / Ю. М. Баженов – М.: АСВ, 2003. – 500 с.

- Шахова Л. Д. Деформационные явления в пенобетоне / Л. Д. Шахова, С. А. Самборский, А. В. Бурдюгов // Популярное бетоноведение. – 2009. – № 2. – С. 91–94.

- Пухаренко Ю. В. Свойства и перспективы применения ячеистого фибробетона / Ю. В. Пухаренко // Популярное бетоноведение. Ячеистые бетоны в строительстве. – 2008. – С. 75–77.

- Боровских И. В. Повышение долговечности базальтовой фибры в цементных бетонах / И. В. Боровских, Н. М. Морозов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2012. – № 2 (20). – С. 160–165.